E-beam Evaporator Sheet Resistance Characterization

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Date | 5/31/2016 |  |  |  |
| Target Thickness | 1000 A | Rate | 1.5 A/S |  |
| Sheet Resistance Ohm /square |  |  |  |  |
| **EBeam 1** |  |  | **EBeam 2** |  |
| center | 0.454 |  | center | 0.447 |
| bottom | 0.437 |  | bottom | 0.437 |
| left | 0.444 |  | left | 0.447 |
| top | 0.465 |  | top | 0.463 |
| right | 0.446 |  | right | 0.447 |
| Average | **0.449** |  | Average | **0.448** |
| St. Dev | 0.011 |  | St. Dev | 0.009 |